# Анатерм-8К

Анаэробный клей Анатерм-8К  является герметиком ускоренного отверждения. Предназначен для фиксации,  контровки  уплотнения разъемных резьбовых и гладких соединений, контактирующих с различными агрессивными средами, подвергающихся воздействию вибрации, ударных нагрузок в широком интервале температур, давлений и различных климатических условий
Анатерм-8К представляет собой тиксотропную композицию, обладающую длительной жизнеспособностью при хранении и свойством отверждаться в узких зазорах между металлическими поверхностями при отсутствии контакта с кислородом воздуха.
Отличительной особенностью Анатерма-8К является высокая эластичность отвержденного полимера и низкая чувствительность к замасленным поверхностям при отверждении.

Отвержденный герметик стоек в морской воде, масле, тосоле.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Динамическая вязкость; мПа*с | 15000-30000 |
| Время достижения контактной прочности на резьбе М 10х1,5; мин | 10 - 30 |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании, МПа через 3 часа через 24 часа на замасленной поверхности через 24 часа | 1,2-2,5 2,0-3,5 1,6-2,4 |
| Остаточная прочность, % от исходной после воздействия: | 110 |
|  | при 150 град.С в течение 1000 часов |  |
|  | в машинном масле М63Г при 130 град.С в течение 168 часов | 100 |
| Максимально допустимый зазор, мм. | 0,40 |

Продукт, готовый к применению, поставляется в полиэтиленовых флаконах.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

ТУ 2257-338-00208947-2000 с изм.1