### ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ (КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ)

Наиболее ценной особенностью силоксановых материалов является стабильность свойств рабочих характеристик при длительной эксплуатации в условиях резких перепадов температур, повышенных вибраций, тропического климата, УФ-облучения. Это и определяет области применения герметиков. Стойкость к тепловому старению. Силоксановые герметики обладают отличной стойкостью против теплового старения в широком диапазоне температур: от — 60 до + 300 °С. Диэлектрические свойства. Силоксановые герметики обладают хорошими диэлектрическими свойствами. При длительном воздействии температуры, влаги и других факторов диэлектрические свойства почти не изменяются. Стойкость к тропическому климату. Герметики отличаются повышенной стойкостью к тропическим условиям, т.е. комплексному воздействию высокой влажности, солнечной радиации, повышенной температуры, а также плесени, грибков, грызунов и насекомых. Стойкость к радиации. Под воздействием радиации происходит структурирование полисилоксанов, что приводит к увеличению твердости и прочности и уменьшению относительного удлинения герметиков. Использование: в авиационной, ракетно-космической, радиоэлектронной промышленности, приборостроении, судостроении, автомобилестроении, гражданском строительстве, промышленном строительстве, бытовом обслуживании, художественно-декоративном искусстве. Свойства / марка У-1-18 У-2-28 У-4-21 ВГО-1 УФ-7-21 Плотность, гсм3 2,2 2,2 1,35 1,9 Температурн. режим, Сº -60 +300 -60 +250 -60 +300 -60 +250 -10 +300 Вулканизация 15-18С 15-18С 15-18С 15-18С 15-18С Жизнеспособность, (ч) 0,5-6,0 3,0-8,0 0,5-6,0 0.17 0,5-10,0 Усл. Прочность при разрыве, Мпа, не менее 2,1 1,9 1,5 2,0 1,7 Относительное удлинение при разрыве, % не менее 160 220 100 250-600 80 Твердость по шору а., усл.ед., не менее 50-60 35-50 42-55 28 40-60 Удельное объемное электр. сопротивление, Ом.см 1-1013 1-1013 1-1013 1-1013 1-1014 Диэлектр. проницаемость при частоте 106, Гц 6,0 6,7 6,0 - 6,8 Электрическая прочность при 200С, кв/мм 13,0 5,0 13 - -