ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

# Клей БФ-4

## Состав:

Представляет собой спиртовые растворы поливинилацеталей с резольными фенолформальдегидными смолами.

## Внешний вид:

Прозрачные или слегка мутные жидкости от светло-желтого до красноватого цвета.

## Применение:

Клей БФ-4 предназначен для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами во всех производственных областях. Клей БФ-4, обладающий большой эластичностью, используется для склеивания материалов, подвергающихся воздействию вибрационных нагрузок, а также изделий, работающих в щелочной среде при низких температурах.

## Свойства:

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20oC - 25-55
Температура эксплуатации от -60 до +60oC
Содержание сухого остатка 10-13%
Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, не менее 19,6 МПа (200 кгс/см2)
Изгиб клеевой пленки после отверждения, не более 1 мм.

Клеи БФ не подвержены гниению и коррозионным воздействиями, стойки к действию атмосферы, воды масла и бензина, позволяют сократить время склеивания и уменьшить расход клея. Клеи БФ огнеопасны.

## Хранение:

Гарантийный срок хранения - 8 месяцев со дня изготовления в герметичной таре при температуре не выше 25oC.