| Трифенилсиланол (C6H5)3SiOH |
| --- |
| Трифенилсиланол представляет собой кристаллический порошок белого цвета не растворимый в воде, но растворимый в этиловом спирте, бензоле, ацетоне, диоксане. Трифенилсиланол предназначается для получения катализатора бис-трифенилсилил-хромата. |
| Технические требования ТУ 6-02-1-335-86, с изм. 1 - 9 |
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид Массовая доля гидроксильных групп, %, Температура плавления, 0 С, не ниже | Кристаллический порошок белого цвета. Допускается наличие оттенков серого или желтого и единичных точечных включений. 5,8 – 6.4 148 |
| Требования безопасности |
| Трифенилсиланол относится к горючим веществам ( температура вспышки 1580 С ). Средства пожаротушения: кошма, песок, углекислотные огнетушители Трифенилсиланол выраженной токсичностью не обладает. |
| Упаковка, транспортирование, хранение |
| Трифенилсиланол упаковывают в мешки полиэтиленовые или бумажные. Трифенилсиланол транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов. Трифенилсиланол хранят в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения со дня изготовления 1 год. |