Электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиностеклоткань РЭТСАР

Резиностеклоткань РЭТСАР применяется в электротехнической промышленности в качестве изоляции элементов обмоток электрических машин и аппаратов.

Резиностеклоткань работает в интервале температур от –50 до +250*С и характеризуется высокой водостойкостью, озоностойкостью, стойкостью к действию у.ф лучей, отсутствием токсичности, стойкостью к некоторым маслам ( турбинное, трансформаторное) и химическим реагентам.

Выпускается в виде двух марок:

Марка « А » - с двухсторонним резиновым покрытием используется в позициях, где от изоляции требуется высокая прочность, например- в тяговых двигателях.

Марка « Б » - с односторонним резиновым покрытием и используется для защиты изоляции, выполненной из самослипающей ленты от механических повреждений и ударов.

Технические характеристики резиностеклоткани РЭТСАР:

| Аутогезия резиностеклоткани при выдержке (25+5)*С в течении 48ч или при дополнительном прогреве при 150*С в течении 3ч : Для марки А при намотке вполнахлеста, Для марки Б при нанесении встык на изоляцию из самослипающейся ленты (резиновым слоем к ленте) | Отсутствие расслаивания Монолитное самослипание резиновых слоев ткани и ленты |
| --- | --- |
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 3,9 |
| Условная прочность при разрыве после термического старения (выдержка 72ч при 250*С), Мпа, не менее | 14,7 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, не менее | 1*10 в 13 степени |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 20 |

Упаковка:   Резиностеклоткань поставляется рулонами по 20-25 кг с полиэтиленовой прокладкой, препятствующей самослипанию резиновых слоев.

Гарантийный срок хранения – 8 месяцев.