ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

# Диффузант ДФ-151

Представляет собой мелкодисперсный порошок двуокиси кремния белого цвета, с органической обработкой поверхности (аналоги - молотый кварц, аэросил). Не имеет запаха, практически не растворим в воде.

Содержание SiО2 , %	98-99,5

Размер частиц, мкм	5-8

Насыпная плотность, г/л	130

Показатель преломления nD	1,45

Добавляется в эпоксидный компаунд в количестве (1-7)% в зависимости от толщины полимерного слоя. Применяется: для придания "молочности" (за счет светорассеивающих свойств), увеличения тиксотропности и вязкости компаунда, а также в качестве антиседиментационной добавки.

Диффузант поставляется по 7г и 50г.

Условия приготовления и использования

1. Добавить диффузант в приготовленный компаунд.

2. Смесь тщательно перемешать стеклянной или деревянной палочкой (шпателем) в течение 4-5 минут до получения гомогенной однородной массы.

3. Провести дегазацию (удаление пузырьков) смеси в течение 0,5-1 часа при комнатной температуре или 5-10 минут при (55(5)(С.

4. Залить свежеприготовленную или выстоявшуюся в течение 1-3 часов смесь в форму или нанести ее на предварительно подготовленную поверхность.

5. Прикрыть изделие крышкой, желательно, из светопрозрачного материала с невысоким куполом и отверждать по заданному режиму.

#### Меры предосторожности,  хранение

- Работы с диффузантом проводить в хорошо проветриваемом помещении, при возможности - использовать вентиляцию.

- Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные халат, косынку, а при пылеобразовании – респиратор Р2, специальные очки с боковой защитой.

- При попадании на кожу диффузант следует сразу смыть теплой мыльной водой.

- При попадании в глаза необходимо их промыть большим количеством проточной воды, придерживая веки открытыми, при необходимости обратиться к врачу.

- При вдыхании диффузанта вывести пострадавшего на свежий воздух.

- При проглатывании прополоскать полость рта большим количеством воды, употреблять больше жидкости.

- После использования банку с диффузантом закупорить, оберегая её от контакта с атмосферной влагой и летучими веществами других химических веществ.

- Хранить в сухом темном месте при температуре (25(5)(С, отдельно от пищевых продуктов, в месте, не доступном для детей.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.