ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

# Эпоксидная смола ЭД-20

Неотвержденная диановая смола ЭД-20 представляет собой растворимые и плавкие реакционноспособные олигомерные продукты на основе диглицидилового эфира и дифенилолпропана. Смола может быть переведена в неплавкое и нерастворимое состояние действием отверждающих агентов (отведителей) различного типа - алифатических и ароматических ди- и полиаминов, низкомолекулярных полиамидов, ди- и поликарбоновых кислот и их ангидридов, фенолформальдегидных смол и др. соединений. В зависимости от применяемого отвердителя свойства отвержденной эпоксидной смолы ЭД-20 могут изменяться в самых широких пределах.

Эпоксидная смола ЭД-20 используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиастроении, судостроении, машиностроении, в строительстве, в чистом виде и в качестве компонентов композиционных материалов - заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков, защитных покрытий.

Свойства эпоксидной смолы ЭД-20:

| Наименование показателя | Норма для сорта |
| --- | --- |
| Сорт | Высший | Первый |
| 1. Внешний вид | вязкая прозрачная жидкость без видимых механических включений и следов воды |
| 2. Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 | 8 |
| 3. Массовая доля эпоксидных групп, % | 20.0-22.5 |
| 4. Масс.доля хлорид-иона (Cl-), %, не более | 0.001 | 0.005 |
| 5. Масс.доля омыляемого хлора, %, не более | 0.3 | 0.8 |
| 6. Масс.доля гидроксильных групп, %, не более | 1.7 | - |
| 7. Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.2 | 0.8 |
| 8. Динамическая вязкость, Па´с, при 25 ± 0.1 оС | 13-20 | 12-25 |
| 9. Время желатинизации, ч, не менее | 8.0 | 4.0 |

Эпоксидная смола ЭД-20 не взрывоопасна, но горит при внесении в источник огня. Летучие компоненты (толуол и эпихлоргидрин) содержатся в  смоле ЭД-20 в количествах, определяемых исключительно аналитическими методами, и относятся к веществам 2-го класса опасности по степени воздействия на организм человека.

Эпоксидную смолу ЭД-20 упаковывают в барабаны, вес смолы в упаковке 55,00 кг.

Эпоксидную смолу ЭД-20 хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях.