ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

# Олигоэфиракрилат МГФ-9

# ТУ 113-00-05761643-2792

Представляет собой прозрачную жидкость со слабым запохом толуола.

ОЭА МГФ-9 получают методом конденсационной теломеризации из метакриловой кислоты, триэтиленгликоля и фтолевого ангидрида.

Применяют в качестве связующего в производстве армированных пластиков, защитных покрытий, строительных материалов, электроизоляционных компаундов, лаков, спецклеев и других композиций.

| Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от желтого, зеленого до темно-коричневого цвета без механических примесей | Прозрачная жидкость от желтого, зеленого до темно-коричневого цвета. допускается наличие небольшого количества частиц в виде волокон и точек. |
| Вязкость при температуре (20+1)С, Па с (спз) | 0,10-0,22 (100-200) | 0,10-0,25 (100-250) |
| Массовая доля основного вещества, % не менее | 98,0 | 97,5 |
| Массовая доля толуола, % не более | 2,0 | 2,5 |
| Массовая доля гидрохинона, % не более | 0,030-0,070 | 0,030-0,075 |
| Массовая доля воды, % не более | 0,1 | не нормируется |
| Кислотное число в момент изготовления, мг КОН/г, не более | 1,0 | 3,0 |

МГФ-9 заливается в алюминевые бочки, п/э бочки, бутыли и др. тару потребителя.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.